[image: image1.png]LM

ERIZESED

KING LONG MOTOR GROUP





9.00*22.5

承载不低于4125kg

防涂层防腐中性盐雾要求不低于504h，涂层硬度≥2H，附着力0-1级。
车轮轮辋跳动不大于1.5，轮辐安装面平面度不大于0.3
焊缝焊接牢固，不允许有气孔、杂质、裂纹等缺陷，焊接强度按QC∕T 259-2011

车轮上应打印永久的制造日期、最大载荷及车轮型号

车轮静不平衡量按QC/T 242执行

弯曲和径向疲劳性能要求按GB/T 5909

车轮密封性要求按QC∕T 241-2024
车轮其余未提及性能要求应符合国标或汽标相关标准要求

其它安装尺寸、偏距等按三龙各自车轮图纸尺寸要求执行。
气门嘴允许装配硬管式气门延长嘴，不得干涉。
大小龙内置式气门嘴结构，苏龙外置式气门嘴结构。
轮辋轮廓应符合GB 31961-2024-T 载货汽车和客车轮辋规格系列 标准要求。
7.5*22.5

1、承载不低于3000kg

2、防涂层防腐中性盐雾要求不低于504h，涂层硬度≥2H，附着力0-1级。
3、车轮轮辋跳动不大于1.5，轮辐安装面平面度不大于0.3
4、焊缝焊接牢固，不允许有气孔、杂质、裂纹等缺陷，焊接强度按QC∕T 259-2011

5、车轮上应打印永久的制造日期、最大载荷及车轮型号

6、车轮静不平衡量按QC/T 242执行

7、弯曲和径向疲劳性能要求按GB/T 5909

8、车轮密封性要求按QC∕T 241-2024
9、车轮其余未提及性能要求应符合国标或汽标相关标准要求

10、其它安装尺寸、偏距等按三龙各自车轮图纸尺寸要求执行。
11、气门嘴允许装配硬管式气门延长嘴，不得干涉。
12、轮辋轮廓应符合GB 31961-2024-T 载货汽车和客车轮辋规格系列 标准要求。
[image: image1.png]